|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория НК АО «Транснефть-Диаскан» | | | | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11952  от 16 июля 2025г. | | | | Объект контроля: | | |
| Россия, Московская обл., г.Луховицы, ул.Куйбышева 7. | | | | | МСК.0.0.001 | | |
| Свидетельство об аттестации № ЛНК-000А0473 | | | | |  | | |
| АО «НТЦ «Промышленная безопасность» | | | | | Заказчик: МЦ | | |
| ПО КОНТРОЛЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВИЗУАЛЬНЫМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ | | | | | | | | | | | |
| Контроль выполнен в соответствии с технологической картой ТК-ЛНК-ВИК-УЗД.00-00.000 | | | | | | | | | | | |
| Оценка качества | в соответствии с конструкторской документацией, РД-25.160.10-КТН-0016-23 | | | | | | | | | | |
| Средства контроля | лупа измерительная 3-10х №35 (до 05.2025), линейка зав. №ЛНК-1(до 10.2024), люксметр ТКА-ПКМ(2) зав. №027253 (до 04.2025), образец шероховатости Rugotest-2 зав.№1 (до 02.2025), измеритель универсальный для сварных соединений WG-2+ зав. №311 (до 02.2025) | | | | | | | | | | |
| Номер сварного соединения по журналу сварки | Тип сварного соединения, способ сварки | Диаметр, толщина стенки свариваемых элементов, мм | Тип секций (одношовная или двушовная)  Координаты продольных швов, наименьшее расстояние между продольными швами, мм | Шифр (клеймо) сварщика (бригады сварщиков) | | Параметры контроля | | Описание выявленных дефектов | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ о допустимости выявленных дефектов  (допустим/не допустим) | Примечания  (зав. номер) |
| Освещённость, лк | Шероховатость поверхности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Бампер  МСК.0.0.001 | РДС | - | - | - | | 2000 лк | Rz 40 | Дефектов не обнаружено | | - | ТП 00000012 |

Суммарная протяжённость дефектов по всей длине (периметру) шва, 0 мм

Заключение о годности сварного соединения: годен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль произвёл | Инженер ЛНК УНК  Улокин В.Ю. | «НУЦ «Контроль и диагностика»,  II уровень, уд. № 0018-9866 |  | 16.07.25 |
| Заключение выдал | Инженер ЛНК УНК  Улокин В.Ю. | «НУЦ «Контроль и диагностика»,  II уровень, уд. № 0018-9866 |  | 16.07.25 |
| Подтвердил полноту проведённого контроля и соответствие оценки качества проконтролированных соединений требованиям НД. Проведение последующего контроля разрешаю. | Начальник ЛНК УНК Тюрин А.А. | «НУЦ «Контроль и диагностика»,  II уровень, уд. № 0018-1647 |  | 16.07.25 |
| Производитель сварочно-монтажных работ с результатами контроля ознакомлен и заключение получил |  |  |  |  |